# 《 海洋材料及船机修造技术 》课程教学大纲

一、课程名称

1．中文名称： 海洋材料及船机修造技术

2．英文名称：Marine Materials and Ship Machinery Repair Technologies

二、课程概况

课程类别： 专业学位课        学时数：32            学分数：2

适用专业： 船舶与海洋工程    开课学期：一

开课单位： 商船学院轮机工程系

三、大纲编写人：李文戈

四、教学目的及要求

通过本课程的学习，使学生掌握海洋材料的分类、特点、应用和发展。在此基础上，重点阐述了海洋材料的晶体结构、热处理工艺、组织相图等方面的理论知识，阐述船机工件材料的失效形式，通过再制造技术路线、典型设备、工艺措施和应用实例的分析，培养学生运用所学知识解决实际问题的意识和能力，为今后从事相关的生产、设计及研究工作奠定基础。

五、课程主要内容及先修课程

第一章：金属材料的性能（教学：2学时，课外：2学时）

1、金属的力学性能

2、金属材料的物理、化学性能

3、金属材料的工艺性能

第二章：金属的晶体结构与结晶（教学：2学时，课外：2学时）

1、金属的晶体结晶

2、金属的实际结晶和晶体缺陷

3、金属的结晶与铸锭

4、船机铸件及质量验收

第三章：金属的塑性变形与再结晶（教学：2学时，课外：2 学时）

1、金属的塑性变形

2、塑性变形对金属组织和性能的影响

3、塑性变形后的金属在加热时的变化

4、金属的热变形

5、船机锻件及质量验收

第四章：合金的结构与合金相图（教学：3学时，课外：3学时）

1、合金中的相结构

2、二元合金相图的建立与合金的结晶

3、二元合金相图的基本类型

4、合金的性能与相图的关系

第五章：铁碳合金（教学：3学时，课外：3学时）

1、纯铁、铁碳合金的组织、结构及性能

2、铁碳合金相图分析及应用

第六章：碳素钢（教学：2学时，课外：2学时）

1、碳钢的化学成分对碳钢性能的影响

2、碳钢的分类、牌号和用途

3、船舶及海洋工程结构用钢

第七章：钢的热处理（教学：4学时，课外：4学时）

1、钢在加热时的组织转变

2、钢在冷却时的组织转变

3、淬火钢在回火时的组织转变

4、热处理工艺

5、热处理新技术

第八章： 现代维修理论（教学：2学时，课外：2学时 ）

1、船机故障概述

2、可靠性和可维修性
3、维修方式、维修类别与维修工作内容
4、以可靠性为中心的预防维修

第九章：船机零件的失效形式（教学：6学时，课外：6学时 ）
1、摩擦
2、磨损
3、金属腐蚀
4、电化学腐蚀
5、金属疲劳

第十章：船机零件的修复工艺（ 教学：6学时，课外：6学时）

1、船机零件的修复
2、电镀修复法
3、焊补修复法
4、热喷涂修复法(喷涂和喷焊)
5、粘接修复法
6、研磨修复工艺

先修课程：材料力学、工程材料、轮机工程材料、船舶柴油机、轮机维护与修理、机械设计基础等。

六、课程教学方法

采用多媒体手段，辅以各种相关视频、图片资料进行教学。教学中借助海洋材料失效案例与船机维造案例组织学生进行课堂交流和讨论，以加强学生对所学知识的认识和掌握。

七、课程考核方式

本课程采用考试方式进行考核。要求在规定的时间，完成考试内容。借此加强学生掌握所学基本知识和技能水平，为今后从事科学研究奠定基础。

八、课程使用教材

《轮机工程材料》（第二版）.顾卓明、顾彩香、金国平、朱冠军编.  北京：人民交通出版社出版 ，2012．

《轮机维护与修理》顾卓明、郭军武、金国平编著  人民交通出版社2008.1

九、课程主要参考资料

1）《Marine Engineering Materials》(英文版).严志军，朱新河，程东等.大连：大连海事大学出版社，2012.

2）《海洋工程材料学》．尹衍升，黄翔，董丽华．北京：科学出版社，2008．

3）《轮机维护与修理》满一新  大连海事大学出版社  2000.

4）《轮机维护与修理》考证指南 魏海军  人民交通出版社  2000.

分委员会主席审批：                       年      月      日

学院主管院长审批：                       年      月      日

# 编号：C3/研部03/002

注：（1）英文课程名称务必写准确；

（2）需编写的内容统一用宋小四号，行间距固定值22磅。